.270 Fail Safe Winchester

o       Détenteur de la munition  : Ogive fournie par Plateus  Stéphane

o       Origine de la munition : (armurerie) : ?

o       Fabricant de la munition :  Winchester

o       Arme qui sera utilisée  : ?

o       Calibre :  .284 ‘’

o       Indication emballage: Fail Safe Winchester « Supreme »

o       Douille:

o       Culot douille-marquage: ?

o       Amorce: ?

- Projectile: Profil Flat Base Hollow Point 160 grains / Structure - en "H"  de 3 composants: cylindre fin en acier de 10 grains immergé dans  50 grains de plomb : le tout au cœur d’une ogive en cuivre massif de 100 grains, la base est obturée par une cupule, la pointe se  termine par une cavité de type Hollow point plomb. L’ogive  est enrobée d’un revêtement breveté "LUBALOX" noir.

- Projectile – noyau: pas de noyau proprement dit : juste un fin cylindre creux de 10 grains en acier remplis et immergé dans une masse de 50 grains de plomb.

- Poids munition intacte: ? grains

- Conclusion: CONFORME 06.11.2017

OGIVE de fabrication NOSLER conçue pour WINCHESTER dans la gamme "Suprême" Dans les années 2000, Winchester met à la disposition des chasseurs une balle "extrême limite" (d'où son nom de "Fail Safe"), dotée de performances supérieures et inégalables tant dans un TLD (600-800m) qu'en battue. Structure - en "H" de 3 composants: plomb, acier et alliage de cuivre, revêtement breveté "LUBALOX" de l'ogive réduisant le frottement et l'usure dans les rainures du canon et augmente la vitesse et donc son énergie cinétique. Winchester a cessé la distribution depuis quelques années .